Клапан запорно-регулирующий  (КЗР)  25ч945п односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) PN1,6МПа иPN2,5МПа.

Код ОКП  37 2250

Изготовление и поставка - по ТУ 3722-011-50987615-2002

Сертификат соответствия №РОСС RU. МУ04. В00207

Назначение:
Клапан предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства.

Фторопластовое уплотнение в затворе обеспечивает требуемую герметичность в положении «закрыто».Материал основных деталей

Материал основных деталей

| Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- |
|  | PN1,6МПа | PN2,5МПа |
| Корпус, крышка | СЧ20 ГОСТ1412 | КЧ30 ГОСТ1215 |
| Плунжер, седло | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 |
| Уплотнение в затворе | «мягкое» (Фторопласт-4 ГОСТ10007) |
| Уплотнение сальниковое | Фторопласт-4 ГОСТ10007, графлекс |

Технические характеристики

| Диаметр номинальный DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6 | 1,6 2,5 | 1,6 |
| Пропускная характеристика | линейная |
| Рабочий ход плунжера h, мм | 10 | 20 | 32 | 50 |
| Условная пропускная способность Кvy, м³/ч | 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | 6,3 10 16 | 10 16 25 | 16 25 40 | 25 40 63 | 40 63 100 | 63 100 160 | 100 160 250 | 160 250 400 | 250 400 630 |
| Относительная протечка в затворе, % от Кvy | 0,001 (при ∆Рисп = PN) |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
| Температура рабочей среды Т,°С | от -15 до +150 |
| Присоединит. размеры и размеры уплотнит. поверхностей | исполнение 1 ряд 2 по ГОСТ12815 |
| Тип ЭИМ | STmini, ST0 | ST0, ST0.1 | ST0.1, ST1 | ST1, ST2 | ST2 |
| Масса клапана, кг | 5,5- 10 | 6-11 | 7- 12 | 9-13 | 12-18 | 16-20 | 31- 33 | 34- 36 | 43- 46 | 68-85 | 102 | 150 |

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня  ввода в эксплуатацию. Срок консервации – 3 года.  Срок службы – не менее 10 лет.  Наработка на отказ – 10000 часов.

Габаритные и присоединительные размеры

| DN | D1 | D2 | D3 | В | L | n | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 47 | 65 | 95 | 75 | 130 | 4 | 14 |
| 20 | 58 | 75 | 105 | 80 | 150 |  |  |
| 25 | 68 | 85 | 115 | 90 | 160 |  |  |
| 32 | 78 | 100 | 135 | 105 | 180 |  | 18 |
| 40 | 88 | 110 | 145 | 110 | 200 |  |  |
| 50 | 102 | 125 | 160 | 125 | 230 |  |  |
| 65 | 122 | 145 | 180 | 140 | 290 | 8 |  |
|  |  |  |  | -* |  |  |  |
| 80 | 133 | 160 | 195 | 150 | 310 |  |  |
|  |  |  |  | -* |  |  |  |
| 100 | 158 | 180 | 215 | - | 350 |  |  |
| 125 | 184 | 210 | 245 |  | 400 |  |  |
| 150 | 212 | 240 | 280 |  | 480 |  | 22 |
| 200 | 268 | 295 | 335 |  | 600 | 12 |  |

*  Размеры на РN2,5МПа

| DN | Н, мм при комплектации приводом |
| --- | --- |
|  | STmini (1,1кН) | ST0 (2,9кН) | ST0 (4,5кН) | ST0.1 (7,2кН) | ST1 (10кН) | ST2 (25кН) | ST1-Ех (5,8/7,5/ 10кН) | МТ-Ех (20/36кН) |
| 15 | 360 | 375 | 440 | - | - | - | 670 | - |
| 20 | 360 | 375 | 435 | - | - | - | 670 | - |
| 25 | 365 | 390 | 445 | 530 | - | - | 670 | - |
| 32 | - | 405 | 470 | 555 | - | - | 700 | - |
| 40 | - | 420 | 470 | 555 | - | - | 700 | - |
| 50 | - | - | 480 | 565 | - | - | 705 | - |
| 65 | - | - | - | 560 | - | - | 735 | - |
| 80 | - | - | - | 585 | 735 | - | 725 | - |
| 100 | - | - | - | 595 | 745 | - | 725 | - |
| 125 | - | - | - | - | 740 | 800 | 750 | - |
| 150 | - | - | - | - | - | 820 | 800 | 815 |
| 200 | - | - | - | - | - | 870 | - | 865 |

Допустимый перепад давлений

| DN | ΔР, МПа при комплектации приводом |
| --- | --- |
|  | STmini (1,1кН) | ST0 (2,9кН) | ST0 (4,5кН) | ST0.1 (7,2кН) | ST1 (10кН) | ST2 (25кН) | ST1-Ех (5,8/7,5/ 10кН) | МТ-Ех (20/36кН) |
| 15 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - |
| 20 |  |  |  | - | - | - |  | - |
| 25 |  |  |  | 2,5 | - | - |  | - |
| 32 | - |  | 2,5 |  | - | - | 2,5 | - |
| 40 | - |  |  |  | - | - |  | - |
| 50 | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 65 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 80 | - | - | - | 1,6 | 2,2 | - | 2,2 | - |
| 100 | - | - | - | 0,8 | 1,2 | - | 1,2 | - |
| 125 | - | - | - | - | 0,8 | 1,6 | 0,8 | - |
| 150 | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
| 200 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | 1,2 |