Техпластины выпускаются в виде листов и рулонов.
Все технические пластины – неформовые (изготавливаются методом вулканизации в автоклаве, а также на вулканизаторе непрерывного действия).

Резина техническая пластина по ГОСТ 7338-90.
(резина атмосферомаслостойкая АМС , маслобензостойкая МБС и тепломорозокислотощелочестойкая ТМКЩ).

Предназначены для изготовления формовых резинотехнических изделий , служащих для уплотнения неподвижных соединений , работающих под давлением до 0,1 МПа , предотвращения трения между металлическими поверхностями , для восприятия одиночных ударных нагрузок , а также в качестве прокладок , настилов и других неуплотнительных соединений и т.д..
     Пластины в зависимости от назначения , конструкции и способа изготовления выпускают следующих:

- марок:

  - ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая;

  - АМС - атмосферомаслостойкая (ограниченно озоностойкая);

  - МБС - маслобензостойкая;

- классов:

  - 1 - пластина толщиной от 1,0 до 20,0 мм предназначенная для изготовления резино-технических изделий , служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПА (1,0 кг/см2);

  - 2 - пластина толщиной от 1,0 до 60,0 мм предназначенная для изготовления резино-технических изделий , служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПА (1,0 кг/см2) , для предотвращения трения между металлическими поверхностями , а также для восприятия одиночных ударных нагрузок или в качестве подкладок,настилов;

- видов:

  - Ф - формовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах , толщина от 2,0 до 70,0 мм., размер 500х500 мм, 700х700 мм, 1000х1000 мм.;

  - Н - неформовые (рулонные пластины), изготавливаемые посредством выдавливания резиновой смеси через фильеры с последующей вулканизацией без форм в котлах , а также на вулканизаторах непрерывного действия, толщина от 1,0 до 20,0 мм., размер ширина 800 - 1200 мм. , длина от 1200 мм.;

- типов:

  - I - резиновая техпластина (марки ТМКЩ, АМС, МБС);

  - II - резинотканевая пластина , с одним или несколькими тканевыми слоями (на каждые 2 мм пластины должно быть не более одного тканевого слоя);

- степеней твердости:

  - М - мягкая,

  - С - средняя,

  - Т - повышенная.

ТМКЩ – тепломорозокислотощелочестойкая резина.

Рабочая среда: Воздух помещений, емкостей, сосудов ; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная , морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ ; растворы солей концентрацией до предела насыщеных : кислоты, щелочи концентрацией не более 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа. 
     Температурный интервал эксплуатации:

| Класс | Вид | Тип | Степень твердости | Температурный интервал, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Н, Ф | I, II | С | от -30 до +80 |
|  |  | I | Т | от -30 до +80 |
|  |  |  | М, С1, Т1 | от -45 до +80 |
|  |  |  | С2, Т2 | от -60 до +80 |

Технические характеристики:

| Степень твердости | Твердость ед. ШорА | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % |
| --- | --- | --- | --- |
| М | 35 - 50 | 4,0 | 300 |
| С | 50 - 65 | 5,0 | 250 |
| Т | 65 - 85 | 6,5 | 200 |

Пример условного обозначения:

| Пластина 2 Н – I – ТМКЩ – С –3 ГОСТ 7338-90 |
| --- |
| 2 | Н | I | ТМКЩ | C | 3 |
| Класс 2 | Вид, Н-неформованная | Тип, I-резиновая | Марка, ТМКЩ | Степень твердости, С-средняя | Толщина, 3мм |

| Пластина 2Н-II- ТМКЩ – С-2х6 ГОСТ 7338-90 |
| --- |
| 2 | Н | II | ТМКЩ | C | 2х6 |
| Класс 2 | Вид, Н-неформованная | Тип, II-резинотканевая | Марка, ТМКЩ | Степень твердости, С-средняя | с 2-мя тканевыми прокладками, толщиной 6мм |

МБС – маслобензостойкая резина.

Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы , при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе , бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа; азот.
     Неформовая: толщина, 0,5 - 6,0 мм, длина, от 500 до 5000 мм ( рулонами), ширина от 300 до 1200 мм.
     Формовая: толщина, 8,0 - 60,0 мм, размер 500х500 или 700х700 мм.
     Температурный интервал эксплуатации:

| Класс | Вид | Тип | Степень твердости | Температурный интервал, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Н, Ф | I | С, М, Т | от -30 до +80 |
|  |  |  | С1, М1, Т1 | от -40 до +80 |

Технические характеристики:

| Степень твердости | Твердость ед. ШорА | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 |
| М | 40 - 55 | 6,0 | 5,0 | 250 |
| С | 55 - 70 | 8,0 | 7,0 | 200 |
| Т | 70 - 90 | 8,5 | 7,5 | 200 | 150 |

Пример условного обозначения:

| Пластина 2 Н – I – МБС – С –5 ГОСТ 7338-90 |
| --- |
| 2 | Н | I | МБС | C | 5 |
| Класс 2 | Вид, Н-неформованная | Тип, I-резиновая | Марка, МБС | Степень твердости, С-средняя | Толщина, 3мм |

Резина техническая пластина по ГОСТ 7338-90.
(для отвалов снегоуборочных машин).

Предназначена для отвалов снегоуборочных машин и механизмов.
     Изготавливается из резины марки ТМКЩ тепло морозо кислото щелочестойкой.
     Пластины выпускают следующего размера: 500 х 250 х 40 мм.

Общие рекомендации по изготовлению и применению резино-технических изделий из пластин.

- Резино-технические изделия (РТИ) из пластин изготовляют вырубкой или вырезкой при помощи острых режущих инструментов , специальных штанцевых ножей, резцов.

- При изготовлении РТИ режущий инструмент должен смачиваться водой или мыльной эмульсией.

- При изготовлении РТИ на станках смачивание осуществляют непрерывно. Не допускается применять для смачивания режущего инструмента керосин, бензин, масло и другие разрушающие резину вещества.

- Пузыри, складки, утонения должны быть вырезаны из пластины на предприятии-потребителе перед изготовлением РТИ.

- Конструкции мест установки РТИ указаны на рис. 1 - 6.

- Для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа , РТИ устанавливают в закрытые места установки (рис. 2 - 6) . Закрытые места установки обеспечивают более высокую надежность и стабильность работы РТИ.

- Минимальный объем места установки должен превышать максимальный объем РТИ на 3 - 10% , при этом необходимо обеспечить прилегание прокладки к поверхности места установки со стороны , противоположной действию давления рабочей среды.

- Для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа , а также для защиты узлов от попадания пыли и влага , разрешается устанавливать РТИ в открытые места установки (рис. 1, 7) . В открытых местах установки деформация сжатия уплотнителя должна быть обеспечена технологией сборки.

- При изготовлении РТИ применяют следующие соотношения ширины РТИ к высоте b/h (рис. 8); от 2 до 5 - для открытых мест установки; от 1 до 3 - для закрытых мест установки. При этом на РТИ допускается конусность боковых поверхностей до 0,5 мм в пределах допуска на размер b.

- При выборе конструкции места установки необходимо учитывать процент поджатая РТИ при сборке e, который вычисляют по формуле:
     e = ((h - h1)/ h) x 100
     где: h - высота РТИ, мм;
     h1 - глубина посадочного места, мм.
     Степень поджатая должна быть 15 - 35% равномерно по всему периметру РТИ.

- Шероховатость уплотняемых поверхностей места установки должна быть не более Rz20 мкм по ГОСТ 2789.

- При монтаже не допускаются перекосы и смещения РТИ.

- При монтаже РТИ в закрытые места установки рекомендуется применят смазку ЦИАТИМ - 221 по ГОСТ 9433 в количестве 2% массы РТИ.

- При монтаже РТИ в открытых местах установки смазку применять не допускается.

- Растяжение РТИ по внутреннему диаметру d должно быть не более 5%. Допускается во время монтажа кратковременное растяжение уплотнителя по внутреннему диаметру до 25%.

- Острые кромки, соприкасающиеся с РТИ при монтаже, должны быть притуплены радиусом или фаской 0,5 мм.

- При монтаже РТИ в резьбовых соединениях вращение металлических уплотняемых поверхностей относительно РТИ не допускается.

- РТИ может испытывать только усилие сжатия (рис. 6).

- В открытых местах установки поверхности РТИ не должны выступать за боковую поверхность фланца и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

- В закрытых местах установки зазор по сопрягаемым поверхностям не должен превышать 0,3 мм.

- При использовании РТИ из пластины для восприятия ударных нагрузок допускается деформация РТИ более чем на 25% высоты.

- При применении РТИ из пластины в качестве прокладки под хомут (рис. 8) должно быть соблюдено неравенство
     R/h >= 8
     где: R - радиус охватываемой поверхности, мм;
     h - толщина пластины, мм.
     Деформация сжатия прокладки не должна превышать 15 - 35% равномерно по всему периметру.

- Пластины и РТИ из пластин должны применяться в изделиях следующих климатических исполнений, указанных в таблице:

| РТИ из пластины марки | Степень твердости | Климатические исполнения и категория размещения изделий по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- |
| ТМКЩ | С, Т | УХЛ4, Т2*, Т3**, ОМ4 |
|  | М, С1, Т1 | У2, УХЛ4, Т2*, Т3**, ОМ2 |
|  | С2,Т2 | УХЛ2, Т2*, Т3**, ОМ2 |
| МБС | С, М, Т | УХЛ4, Т2*, Т3**, ОМ4 |
|  | С1, М1,Т1 | У3.1, УХЛ4, Т2*, Т3**, ОМ2 |
| АМС | М, С, Т | УХЛ4, Т2, ОМ4 |
|  |  | У3.1, УХЛ4, Т2, ОМ2 |

- * Для закрытых мест установки.
     ** Для открытых мест установки.

- Пластины и РТИ, изготовленные из пластин , должны быть работоспособны в средах и температурных интервалах , указанных в следующей таблице настоящего стандарта.

- Установленный срок службы и установленный ресурс пластины 1-го класса и РТИ из нее в зависимости от назначения должны соответствовать приведенным в таблице:

| Марка пластины | Условия эксплуатации | Установленный срок службы, лет, не менее | Установленный ресурс в пределах срока службы при воздействии рабочей среды и температуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочая среда | Верхний предел температурного интервала, °C |  |  |
| ТМКЩ | Воздух помещений, емкостей и сосудов; азот; инертные газы; вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; растворы солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты и щелочи концентрацией не более 20% | до плюс 80 | 5 | 43800 ч., в том числе: при температурах до 40°С - 1600ч.; 50°С - 6000ч. 60°С - 3000ч. 70°С - 1000ч. 80°С - 500ч. |
| АМС | Атмосферный воздух, воздух помещений, емкостей и сосудов; азот; инертные газы |  |  |  |
|  | Масла (трансформаторные по ГОСТ 982, ГОСТ 10121, БМГЗ по ТУ 387 - 01 - 479, МГЕ - 10А по ОСТ 38.01281) |  |  | 43800 ч, в том числе: при температурах до 40°С - 8400 ч; 50°С - 5000ч; 60°С - 2100ч; 70°С - 1100 ч; 80°С - 420 ч |
| МБС | МБС Воздух помещений, емкостей и сосудов; азот; инертные газы |  |  | 43800 ч, в том числе: при температурах до 40°С - 16000ч; 50°С - 6000ч; 60°С - 3000ч; 70°С - 1000 ч; 80°С - 500 ч |
|  | Масла (трансформаторные по ГОСТ 982, ГОСТ 10121, ВМГЗ по ТУ 387 - 01 - 479, МГЕ - 10А по ОСТ 38.01281) |  |  | 43800 ч, в том числе: при температурах до 40°С - 12000ч; 50°С - 8000ч; 60°С - 3000ч; 70°С - 1500ч; 80°С - 600 ч |
|  | Топлива (дизельное по ГОСТ 305, бензин по ГОСТ 2084, Т - 1 по ГОСТ 10227) |  |  | 43800 ч, в том числе: при температурах до40С - 1000ч; 50°С - 600ч; 60°С - 250ч; 70°С - 150ч; 80°С - 50ч |

- Рабочее давление и нижний предел температурного интервала эксплуатации пластин и РТИ из них указаны в настоящем стандарте.

  - Примечания:

    - 1. Рецептура резин для изготовления пластины 1-го класса и РТИ из нее должна быть согласована с разработчиком настоящего стандарта.

    - 2. По согласованию между потребителем и изготовителем допускается применять другие среды в соответствии с протоколом разрешения применения по ГОСТ 2.124.

      - 2.2. Гарантийный срок эксплуатации РТИ равен гарантийному сроку эксплуатации пластин , указанному в настоящем стандарте при условии соответствия конструкции мест уплотнителя , изготовления и монтажа РТИ из пластины требованиям настоящего стандарта.

      - 2.3. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается увеличение гарантийного срока эксплуатации РТИ , изготовленных из пластин, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.124.